# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**(Ανήκει στη διακήρυξη 6/2017)**

**ΤΜΗΜΑ 1ο Γραφική ύλη**

| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει στο σύνολό τους να είναι επιμελημένης κατασκευής αναγνωρίσιμου οίκου (μάρκας), άριστης ποιότητας και να τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. | ΝΑΙ |  |  |

**ΤΜΗΜΑ 2ο Φωτοαντιγραφικό χαρτί**

| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 να είναι διαστάσεων 29,70 Χ 42,00 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 να είναι διαστάσεων 21,00 Χ 29,70 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100% με ανοχή -5%. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να έχει βάρος (μάζα) 80 gr/m2 +/- 4% και πάχος 100 +/- 10 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει περιεκτικότητα σε τέφρα έως 15% μέγιστο και σε υγρασία 4,7 +/- 0,9%. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να έχει χρώμα λευκό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει ομοιόμορφη αδιαφάνεια και λευκότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχει αντοχή στο χνούδιασμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο : το είδος του χαρτιού, το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, οι διαστάσεις των φύλλων, ο αριθμός τους και το βάρος τους (gr/m2). | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Οι δεσμίδες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε κιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. | ΝΑΙ |  |  |